37. Температуры плавления и кипения простых веществ, К

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H 1 20,28 14,01 |  |  |  |  |  |  | He 2 4,215 2,0 (3,76 Мпа) |
| Li 3 1613 453,69 | Be 4 2744 1560 | B 5 3931 2347 | C (алмаз) 6 5100 (субл) 3820 | N 7 77,35 63 | O 8 90,188 54,8 | F 9 85,0 53,3 | Ne 10 27,07 24,48 |
| Na 11 1156,3 371,0 | Mg 12 1378 923 | Al 13 ≈2725 883 | Si 14 3522 1688 | P (белый)15 553 317,3 | S 16 717,75 (() 386 | Cl 17 239,18 172,17 | Ar 18 87,29 83,78 |
| K 19 1034 336,7 | Ca 20 1768 1115 | 21 Sc 3110 1814 | 22 Ti 3533 1944 | 23 V 3673 2193 | 24 Cr 2953 2163 | 25 Mn 2235 1517 | 26 Fe 3023 1808 | 27 Co 3233 1767 | 28 Ni 3173 1728 |
| 29 Cu 2840 1356,6 | 30 Zn 1179 692,73 | Ga 31 2676 303 | Ge 32 3123 1211 | As 33 889 (субл) (()1090 (P) | Se 34 958,1 494 | Br 35 332,35 165,9 | Kr 36 119,80 116,6 |
| Rb 37 960 312,4 | Sr 38 1663 1041 | 39 Y ≈ 3590 1801 | 40 Zr 4623 2128 | 41 Nb 5033 2750 | 42 Mo (5000 2896 | 43 Tc 4873 2473 | 44 Ru 4350 2607 | 45 Rh 4000 2236 | 46 Pd 3213 1827 |
| 47 Ag 2440 1235,08 | 48 Cd 1039 594,2 | In 49 2297 429 | Sn 50 2543 505,05 | Sb 51 1907 903,7 | Te 52 1263 723 | I 53 457,5 386,7 | Xe 54 165,05 161,3 |
| Cs 55 942,35 301,59 | Ba 56 1910 1000 | 57 La* 3730 1194 | 72 Hf 5673 2503 | 73 Ta (5700 3287 | 74 W 5930 3650 | 75 Re 5873 3453 | 76 Os 5300 3300 | 77 Ir ≈ 4650 2720 | 78 Pt (4100 2042 |
| 79 Au 3153 1337,5 | 80 Hg 629,73 234,28 | Tl 81 1748 576 | Pb 82 2024 600,65 | Bi 83 1837 544,5 | Po 84 1235 527 | At 85 536 517 | Rn 86 211 202 |
| Fr 87 950 300 | Ra 88 1780 1242 | 89 Ac** 3570 1320 | 104 Rf Д.о. | 105 Db Д.о. | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt |  |