8. Ионные радиусы, нм

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H 1 |  |  |  |  |  |  | He 2 Д.о.* |
| Li 3 1+ (6) 0,09 | Be 4 2+ (3) 0,03 | B 5 3+ (4) 0,025 | C 6 4+ (4) 0,029 4+ (6) 0,030 | N 7 3+ (6) 0,03 5+ (6) 0,027 | O 8 2– (4) 0,124 2– (6) 0,126 | F 9 1– (4) 0,117 1– (6) 0,119 | Ne 10 Д.о. |
| Na 11 1+ (6) 0,116 | Mg 12 2+ (6) 0,086 | Al 13 3+ (4) 0,053 3+ (6) 0,067 | Si 14 4+ (6) 0,054 | P 15 3+ (6) 0,044 5+ (6) 0,038 | S 16 2– (6) 0,170 6+ (4) 0,026 | Cl 17 1– (6) 0,167 7+ (6) 0,041 | Ar 18 Д.о. |
| K 19 1+ (6) 0,152 | Ca 20 2+ (6) 0,114 | 21 Sc 3+ (6) 0,089 | 22 Ti 2+ (6) 0,100 3+ (6) 0,081 4+ (6) 0,075 | 23 V 3+ (6) 0,078 5+ (6) 0,068 | 24 Cr 2+ (6) 0,073 3+ (6) 0,062 | 25 Mn 2+ (4) 0,08 7+ (4) 0,039 | 26 Fe 2+ (6) 0,092 3+ (6) 0,079 | 27 Co 2+(6)0,079 3+(6)0,069 | 28 Ni 2+ (6) 0,083 |
| 29 Cu 2+ (6) 0,087 | 30 Zn 2+ (4) 0,06 2+ (6) 0,074 | Ga 31 3+ (4) 0,061 3+ (6) 0,076 | Ge 32 2+ (6) 0,087 4+ (6) 0,067 | As 33 3+ (6) 0,072 5+ (6) 0,060 | Se 34 2– (6) 0,184 6+ (4) 0,042 | Br 35 1– (6) 0,182 | Kr 36 Д.о. |
| Rb 37 1+ (6) 0,166 | Sr 38 2+ (6) 0,132 | 39 Y 3+ (6) 0,104 | 40 Zr 4+ (4) 0,073 4+ (6) 0,092 | 41 Nb 2+ (6) 0,085 5+ (6) 0,078 | 42 Mo 4+ (6) 0,079 6+ (6) 0,073 | 43 Tc 4+ 0,070 7+ 0,056 | 44 Ru 4+(6)0,076 8+(4)0,050 | 45 Rh 3+(6)0,081 4+(6)0,074 | 46 Pd 2+ (6) 0,100 |
| 47 Ag 1+ (6) 0,115 2+ (6) 0,094 | 48 Cd 2+ (6) 0,109 | In 49 3+ (6) 0,094 | Sn 50 4+ (6) 0,083 | Sb 51 3+ (6) 0,09 2+ (6) 0,074 | Te 52 2– (6) 0,207 6+ (4) 0,057 | I 53 1– (6) 0,206 | Xe 54 Д.о. |
| Cs 55 1+ (6) 0,188 1+ (12) 0,202 | Ba 56 2+ (6) 0,149 | 57 La* 3+ (6) 0,117 | 72 Hf 4+ (6) 0,082 | 73 Ta 3+ (6) 0,086 5+ (6) 0,078 | 74 W 4+ (6) 0,08 6+ (6) 0,074 | 75 Re 4+ (6) 0,077 6+ (6) 0,069 | 76 Os 4+(6)0,077 8+(4)0,053 | 77 Ir 3+(6)0,082 4+(6)0,077 | 78 Pt 2+ (6) 0,094 4+ (6) 0,077 |
| 79 Au 1+ (6) 0,151 3+ (6) 0,099 | 80 Hg 2+ (6) 0,116 | Tl 81 1+ (6) 0,164 3+ (6) 0,103 | Pb 82 2+ (6) 0,133 4+ (6) 0,092 | Bi 83 3+ (6) 0,117 5+ (6) 0,090 | Po 84 6+0,067(расч) | At 85 1– 0,232 (оценка) | Rn 86 Д.о. |
| Fr 87 1+ 0,178 | Ra 88 2+ (8) 0,162 | 89 Ac** 3+ 0,107 | 104 Rf Д.о. | 105 Db Д.о. | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt |  |

*Д.о.– данные отсутствуют